Rozdział 3

Dokładny Opis Przedmiotu Zamówienia

Emulsja asfaltowa

I  Informacja ogólna

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup drogowej kationowej emulsji asfaltowej K1-65

II  Wielkość zamówienia

1	     .Wielkość zamówienia oszacowano na 70 tonw tym:

  - Ilość zakupu gwarantowana przez zamawiającego – 40 ton

  - Ilość zakupu na prawach opcji – 30 ton

- Wymagania dotyczące jakości emulsji K1-65

Badanie właściwości				Norma

Zawartość lepiszcza				od 63 do 67

Lepkość BTA O 4 mm(s), nie mniej niż:		      6

Jednorodność,%#0,63mm, nie więcej niż :	      0,10

Jednorodność,%#0,16mm, nie więcej niż :	      0,25

Trwałość,%, nie mniej niż:			      0,4

Sedymedacja,%, nie mniej nią:			      5,0

Przyczepność do kruszywa, nie mniej niż:	      85

Indeks rozpadu, g/100g, nie mniej niż:		      90

III  Sposób realizacji zamówienia

- Realizacja zamówienia odbywać się będzie w miarę potrzeb zamawiającego i

zgłaszana będzie przez pracownika PZD p. Jerzy Siemieniec	tel. (041) 357 61 29

- Emulsja będzie dostarczana przez dostawcę systematycznie , partiami po 8 ton. Zamawiający złoży dostawcy zamówienie  telefonicznie lub fax , a dostawca  najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia  otrzymania zamówienia dostarczy  emulsję na miejsce wskazane  przez zamawiającego.

- Rozliczenia dokonywane będą na podstawie wystawionych faktur, na konto wykonawcy, w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający dopuszcza składanie faktur częściowych.

- Zamówienie należy realizować w miarę potrzeb w okresie od 1.04.2008 r do 30.09.2008 r

- Emulsja musi posiadać Aprobatę Techniczna IBDiM

- Dostawca przy  każdej dostawie musi przedłożyć Deklarację Zgodności  bądź Świadectwo Kontroli Jakości dostarczonej partii emulsji